ПЕНЕБАР: ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Описание. Гибкий саморасширяющийся жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные материалы. При взаимодействии с водой способен разбухать в пределах ограниченного пространства до 300%. Сохраняет гибкость при отрицательных температурах.

Назначение. Применяется для герметизации и гидроизоляции горизонтальных и вертикальных рабочих и конструкционных швов в подземных и наземных бетонных сооружениях, а также мест прохода инженерных коммуникаций (в т.ч. пластмассовых) в строящихся и эксплуатируемых бетонных конструкциях.

Особенности. Обладает высокой стойкостью к гидростатическому давлению и обеспечивает герметичность швов, стыков и т.д.  Свойства гидропрокладки не изменяются со временем и срок ее службы не ограничен. «Пенебар» быстро и просто монтируется, не требует специальных приспособлений. Работы по монтажу гидропрокладки «Пенебар» могут производиться при любой погоде, всесезонно.

Техническая характеристика

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, г/см³, не более | 1,5 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 2 | Объемное расширение (хранение в воде), %, не более - 24 часа - 7 суток - 14 суток | 140 200 300 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 3 | Однородность | Однородная масса с включениями до 0,35 мм | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 4 | Предел прочности на растяжение, МПа, не менее | 0,15 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 5 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее | 700 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 6 | Водопоглащение, %, не менее | 50 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 7 | Стойкость к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 8 | Стойкость к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Стойкость к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 12 | Кислотность среды применения, pH | от 3 до11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 13 | Применение: температура поверхности и воздуха, °С | от -22 до +50 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 14 | Температура эксплуатации, °С | от –60 до +100 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 15 | Условия хранения материала | в крытых помещениях при любой влажности при температурах от -60 до +50º С | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 16 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |