ПЕНЕПЛАГ: ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

Назначение. Мгновенная ликвидация напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, камня, кирпича. Применяется в случаях, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания.

Особенности. Отличается коротким временем схватывания (40 сек.), способностью к расширению в процессе схватывания. В отдельных случаях может применяться под водой.

Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2 | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3 | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 1 4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1050±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5 | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6 | Марка по водонепроницаемости материала, не менее | W16 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7 | Прочность на сжатие, МПа 24 часа 7 дней 28 дней | 6,0 14,0 17,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 8 | Морозостойкость материала, циклов, не менее | F 300 | ГОСТ 10060.0-95 |
| 9 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 11 | Температура эксплуатации покрытия, ºС | В соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12 | Условия хранения материала | в помещениях при любой влажности при температурах от -80 до +80º С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 13 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |