ПЕНЕТРОН АДМИКС: ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента и запатентованных активных химических компонентов.

Назначение.  Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций/изделий на стадии бетонирования/производства.

Особенности. Использование гидроизоляционной добавки «Пенетрон Адмикс» (как первичной формы защиты бетона) позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции/изделия после набора прочности.   Материал добавляется в бетонную смесь во время ее приготовления. Использование материала «Пенетрон Адмикс» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4 мм. Использование добавки «Пенетрон Адмикс» эффективно даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение добавки «Пенетрон Адмикс» позволяет повысить водонепроницаемость и морозостойкость бетона, а также придать ему сульфатостойкость.  Применение материала «Пенетрон Адмикс» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр. (Приложение 2), а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия.

Примечание. «Пенетрон Адмикс» совместим с другими добавками, обычно используемыми при бетонировании (пластифицирующими, противоморозными и т.п.).

Технические характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2 | Влажность, по массе, % не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3 | Повышение марки по водонепроницаемости бетона с добавкой, ступеней, не менее | 3 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 | ГОСТ 10180-90 |
| 5 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1100±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6 | Повышение морозостойкости бетона с добавкой, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 7 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 8 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12 | Кислотность среды применения, pH | От 3 до11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 13 | Температура эксплуатации, °С | от –60 до +130 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14 | Условия хранения материала | в помещениях при любой влажности при температурах от -80 до +80º С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 15 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |