Пенетрон: описание и назначение.

Описание. Сухая смесь; состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

Назначение. Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал «Пенетрон» используется совместно с материалом «Пенекрит» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной. Как вспомогательный материал «Пенетрон» используется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом «Пенекрит» и для ликвидации напорных течей в сочетании с материалом «Пенеплаг» или «Ватерплаг»

Особенности. «Пенетрон» наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) вне зависимости от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления. Применение материала «Пенетрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр. (Приложение 2), а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость.

Внимание! Для  гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал «Пенекрит» (12.2), для остановки напорных течей – материалы «Пенеплаг» или «Ватерплаг» (12.4).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН

«Пенетрон»

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2 | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3 | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40 90 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1200±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7 | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.0-95 |
| 8 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11 | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
| 12 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 13 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14 | Кислотность среды применения, pH | от 3 до11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 15 | Применение: температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 16 | Температура эксплуатации, ˚С | в соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 17 | Условия хранения материала | в помещениях при любой влажности при температурах от -80 до +80º С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 18 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |